Miejska Górka, 22 marca 2012r.

RI.271.2.2012.PP

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„ Budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni”

Pytania:

Prosimy o udzielenie niezbędnych wyjaśnień do opracowania oferty:

- Zwracamy się z prośba o zamieszczenie szczegółowych  specyfikacji technicznych dla warstw nawierzchni asfaltowych tj. wiążącej i ścieralnej oraz siatki spękaniowej nawierzchni.

- W kosztorysach brak pozycji dotyczących skropienia warstw bitumicznych i niebitumicznych emulsją asfaltową, w związku z tym prosimy o informacje w których miejscu należy wycenić te prace?

- Jaką wytrzymałość ma posiadać podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem? Czy dopuszcza się stabilizację na miejscu czy z betoniarni?

- Czy do wykonania podbudowy z kruszywa  łamanego należy zastosować mieszankę kruszywa łamanego 0/31,5 mm?

- Prosimy o zamieszczenie przekrojów normalnych konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedzi:

Ad.1 Warstwy bitumiczne należy zastosować jak w KR3.

Siatka wzmacniająca  dla wzmocnienia asfaltu  winna posiadać parametry nie niższe niż

masa powierzchniowa 330g/m2

wytrzymałość na rozciąganie MD 50 kN/m CMD 50kN/m

wydłużenie względne MD 3 %,CMD 3%

Ad. 2 Wyceniając warstwy bitumiczne i niebitumiczne.

Ad. 3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem winna posiadać wytrzymałość 5 MPa i przygotowywana być w betoniarni.

Ad. 4 Tak

Ad. 5 Prace drogowe są to prace naprawcze  a poszczególne warstwy ,kolejność i grubości wyszczególniono w opisie technicznym.